广州市市场监督管理局铝合金型材（含工业铝型材）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽样基数应大于50支（6米/支）或重量应大于300 kg。

样品数量和要求：300mm×9段作为检验样品，300mm×6段作为留样备查。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

- 抽查样品为GB/T 5237系列产品还应注明：膜厚级别（阳极氧化着色型材需注明，如AA10、AA15、AA20、AA25）、复合膜厚度级别（电泳涂漆型材需注明，如A级或B级、S级）、涂层种类（氟碳漆喷涂型材需注明，如二涂、三涂或四涂）、生产许可证编号等。

- 抽查样品为GB/T 6892-2015产品时还应注明：表面处理类别、膜层代号。（见表1）

表1  表面处理的型材牌号、表面处理类型、膜层代号

| 牌号 | 表面处理类型 |  |  |  |  | 膜层代号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6005、6053、6063A、6060、6061、6463 6463A | 阳极氧化 |  |  |  |  | AA5、AA10、AA16、AA20、AA25 | 膜层代号中： “AA”代表阳极氧化类别； “AA”后的数字标示阳极氧化膜最小平均膜厚度限定值 |
|  | 阳极氧化+有光透明漆 阳极氧化+亚光透明漆 |  |  |  |  | EA21、EA16、EA13 | 膜层代号中： “EA”代表阳极氧化+有光或亚光透明漆类别； “EA”后的数字标示阳极氧化与电泳涂漆复合膜最小局部膜厚限定值 |
|  | 阳极氧化+有光有色漆 阳极氧化+亚光有色漆 |  |  |  |  | ES21 | 膜层代号中： “ES”代表阳极氧化+有光或亚光有色漆类别； “ES”后的数字标示阳极氧化与电泳涂漆复合膜最小局部膜厚限定值 |
|  | 粉末喷涂 |  |  |  |  | GA40 | 膜层代号中： “GA”代表粉末喷涂类别； “GA”后的数字标示最小局部膜厚限定值 |
|  | 液体喷涂 | 丙烯酸漆喷涂 |  |  |  | LB20 | 膜层代号中： “LB”代表丙烯酸漆喷涂类别； “LB”后的数字标示最小平均膜厚限定值 |
|  |  | 氟碳喷涂 |  | 二涂（底漆加面漆） |  | LF2-30 | 膜层代号中： “LF2”代表氟碳喷涂一二涂类别； “LF2”后的数字标示最小平均膜厚限定值 |
|  |  |  |  |  | 三涂（底漆、面漆加清漆） | LF3-40 | 膜层代号中： “LF3”代表氟碳喷涂一三涂类别； “LF3”后的数字标示最小平均膜厚限定值 |
|  |  |  |  | 四涂（底漆、阻挡漆、面漆加清漆） |  | LF4-65 | 膜层代号中： “LF4”代表氟碳喷涂一四涂类别； “LF4”后的数字标示最小平均膜厚限定值 |

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表2-10。

表2 铝合金建筑型材 基材（GB/T 5237.1-2017）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |  | ● |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |  | ● |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |  | ● |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |  | ● |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |  | ● |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |  | ● |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |  | ● |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 |  | ● |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
|  |  | 规定非比例延伸强度Rp0,2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
|  |  | 断后伸长率A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表3 阳极氧化型材检验项目及重要程度分类（GB/T 5237.2-2017）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 基材 |  | GB/T 5237.1-2017 | 见基材 | 见基材 |  |
| 2 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 5237.2-2017 |  | ● |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 5237.2-2017 |  | ● |
|  |  | 封孔质量 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 8753.1 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表4 电泳涂漆型材检验项目及重要程度分类（GB/T 5237.3-2017）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 基材 |  | GB/T 5237.1-2017 | 见基材 | 见基材 |  |
| 2 | 膜层性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |
|  |  | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |
|  |  | 漆膜干附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |
|  |  | 漆膜湿附着性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |
|  |  | 耐碱性 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表5 喷粉型材检验项目及重要程度分类（GB/T 5237.4-2017）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 | 基材 |  | GB/T 5237.1-2017 | 见基材 | 见基材 |  |  |
| 2 | 膜层性能 | 膜厚 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 4957 |  | ● |  |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |  | ● |  |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |  | ● |  |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 5237.4-2017 |  | ● |  |
|  |  | 压痕硬度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9275 |  | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 喷漆型材检验项目及重要程度分类（GB/T 5237.5-2017）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a |  | B类b |
| 1 | 基材 |  | GB/T 5237.1-2017 | 见基材 | 见基材 |  |  |
| 2 | 膜层性能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |  | ● |  |
|  |  | 局部厚度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |  | ● |  |
|  |  | 硬度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |  | ● |  |
|  |  | 干附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |  | ● |  |
|  |  | 湿附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |  | ● |  |
|  |  | 沸水附着性 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 |  | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |  |

表7 工业或室内装饰铝材（基材）（GB/T 6892-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 壁厚 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 2 | 力学性能(拉伸性能) | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 | ● |  |
| 3 | 化学成分 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表8 工业或室内装饰铝材（氧化）（GB/T 6892-2015）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 基材 | 见基材 | GB/T 6892 | 见基材 |  |
| 2 | 氧化膜平均膜厚 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 3 | 氧化膜最小局部膜厚 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 4 | 封孔质量 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |

表9 工业或室内装饰铝材（阳极氧化+电泳涂漆）（GB/T 6892-2015）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 基材 |  | 见基材 | GB/T 6892 | 见基材 |  |
| 2 | 膜厚 |  | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 3 | 漆膜 附着性 | 干 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 4 |  | 湿 |  | GB/T 6892 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

表10 工业或室内装饰铝材（粉末喷涂及液体喷涂）（GB/T 6892-2015）

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 基材 |  | 见基材 | GB/T 6892 | 见基材 |  |
| 2 | 膜厚 |  | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 3 | 涂层附着性 | 干 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 4 |  | 湿 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 5 | 耐沸水性 | 沸水附着性 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| 6 |  | 沸水试验后的涂层外观 | GB/T 6892-2015 | GB/T 6892 |  | ● |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》

GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》

GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材》

GB/T 5237.4-2017《铝合金建筑型材 第４部分：喷粉型材》

GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》

GB/T 6892-2015《一般工业用铝及铝合金挤压型材》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。